Masa lejna C6-B

### Masa lejna do wytwarzania ceramicznych wyrobów rękodzieła artystycznego, galanterii ceramicznej

Analiza chemiczna

SiO2 70,0%
Al2O3 28,0%
TiO2 0,8%
Fe2O3 1,2%
K2O 1,8%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3,0%

temperatura wypału C 1150 1230
kolor kremowo biały kremowo żółty
skurczliwość wypału 9,8 % 12,5%
nasiąkliwość 8,3 % 3,5%