Masa CB 06

Masa ceramiczna przeznaczona jest do produkcji ceramiki użytkowej i artystycznej. Przeznaczona do formowania ręcznego oraz formowania małych przedmiotów na kole garncarskim.
Po wysuszeniu można obrabiać mechanicznie ( wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu 1,2 MPa ) .Kolor po wypaleniu - kremowo-różowy.
Zawiera 15 % szamotu odsiewanego na sicie 1 mm

Analiza chemiczna

SiO2 70,0%
Al2O3 28,0%
TiO2 0,8%
Fe2O3 1,2%
K2O 1,8%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3,5%

temperatura wypału C 1150 1230
kolor kremowo biały kremowo różowy
skurczliwość wypału 7,0 % 9,4%
nasiąkliwość 9,6 % 5,2,0%

Skład mineralogiczny

Kaolinit do 50%
Ilit do 25%
Kwarc do 30%