Masa CGS 100

Masa ceramiczna CGS 100 bezszamotowa bardzo plastyczna o delikatenej teksturze, którą można wypalać do temperatury ok 1200 stopni C. Masa często używana przez garncarzy.

Analiza chemiczna

SiO2 70,5%
Al2O3 23,5%
TiO2 1,8%
Fe2O3 1,2%
CaO 0,2%
MgO 0,2%
K2O 2,5%
Na2O 0,2%
Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3 %
temperatura wypału 1000 C 1100 1200
kolor jasny jasnykrem krem
skurczliwość wypału 2 % 6 % 8,0%
nasiąkliwość 13,0 % 9 % 0,4%

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K

od 20 - 400 stopni C 52 69 67
od 20 - 500 stopni C 56 72 70
od 20 - 600 stopni C 70 84 80