Masa CGS11

Masa ceramiczna CGS 11 bezszamotowa o niskiej temperaturze wypału ok 1000 stopni C. Masa często używana do produkcji naczyń, ma tę zaleletę, że można ją stosować zarówno do odlewania jak i plastycznego formowania.

Analiza chemiczna

SiO2 69,2%
Al2O3 18,4%
TiO2 1,5%
Fe2O3 0,9%
CaO 7,3%
MgO 0,3%
K2O 2,2%
Na2O 0,3%
Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3 %
temperatura wypału 1000 C 1100 1140
kolor jasny jasny jasnykrem
skurczliwość wypału 0,0 % 0,5% 0,7%
nasiąkliwość 13,8 % 10% 9%

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K

od 20 - 400 stopni C 74 72 70
od 20 - 500 stopni C 80 76 73
od 20 - 600 stopni C 94 90 85

Rekomendowane udziały do upłynniania

      100% masa 11
       37% woda
     0,09% Dolaflux B
     0,09% Giessflix 162

gęstość 1830 g/l