Masa CGS 125

Masa ceramiczna CGS 125 szamotowa produkowana na bazie masy 242 G&S z dodatkiem do 20% szmotu 0-0,2mm K22 bardzo przyjazna w obróbce plastycznej wykorzystywana przez garncarzy do produkcji dużych form na kole garncarskim .

Analiza chemiczna

SiO2 70,5%
Al2O3 23,5%
TiO2 1,8%
Fe2O3 1,2%
CaO 0,2%
MgO 0,2%
K2O 2,5%
Na2O 0,2%
Dane techniczna

skurczliwość suszenia 5 %
temperatura wypału 1000 C 1100 1200
kolor jasny jasnykrem krem
skurczliwość wypału 1,5 % 5,5% 8,4%
nasiąkliwość 13,0 % 8,5% 0,4%

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K

od 20 - 400 stopni C 52 70 69
od 20 - 500 stopni C 56 72 70
od 20 - 600 stopni C 70 85 81