Masa CGS 208

Masa ceramiczna CGS 208 bezszamotowa wykorzystywana do produkcji opakowań ceramicznych (pojemników, butelek itp.) przyjazna w obróbce plastycznej łatwa do upłynnienia w celu odlewania.

Analiza chemiczna

SiO2 74,9%
Al2O3 19,5%
TiO2 1,5%
Fe2O3 0,9%
CaO 0,1%
MgO 0,3%
K2O 2,7%
Na2O 0,1%
Dane techniczna

skurczliwość suszenia 6 %
temperatura wypału 1070 C 1140 1240
kolor jasny jasnykrem jasnykrem
skurczliwość wypału 2 % 4 % 7%
nasiąkliwość 10,0 % 7,0% 1,0%

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K dla temperatury 1070 stopni C

od 20 - 400 stopni C 66
od 20 - 500 stopni C 69
od 20 - 600 stopni C 83