Masa CGS 411 KAFEL

do produkcji Kafli piecowych i płytek z dodatkiem 20% szamotu K22

Analiza chemiczna

SiO2 67,2%
Al2O3 19,1%
TiO2 1,2%
Fe2O3 0,9%
CaO 6,4%
MgO 3,4%
K2O 1,9%
Na2O 0,1%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3 %
temperatura wypału 1050 stopni C
kolor jasny
skurczliwość wypału 0,6 %
nasiąkliwość 12 %

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K

od 20 - 400 stopni C 75
od 20 - 500 stopni C 79
od 20 - 600 stopni C 94