Masa CM 01

masa ceramiczna przeznaczona jest do wyrobu ceramiki użytkowej i artystycznej, głównie do formowania ręcznego, polecana do pracy z dziećmi ze względu na łatwość plastycznej obróbki. Po wypaleniu poddaje się łatwo dalszej obróbce, można wyroby malować, szkliwić, bez dalszej obróbki wyroby w kolorze ecru.

Analiza chemiczna

SiO2 70,0%
Al2O3 28,0%
TiO2 0,8%
Fe2O3 1,2%
K2O 1,8%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3,5%

temperatura wypału C 1150 1230
kolor kremowo biały kremowo żółty
skurczliwość wypału 9,0 % 12%
nasiąkliwość 8,6 % 4,0%

Skład mineralogiczny

Kaolinit do 50%
Ilit do 25%
Kwarc do 30%