Masa P 105

masa ceramiczna z dodatkiem szamotu o granulacji do 0,5 mm, przeznaczona jest do formowania na kole garncarskim ceramiki użytkowej i artystycznej, wyrobów o małej i średniej wielkości.Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze 1080 – 1100 stopni C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkieryzacja czerepu .

Analiza chemiczna

SiO2	61.18 - 69.80%,
Al2O3	13.70 - 18.13%
Fe2O3	5.77 - 8.42%
TiO2	0.83 - 0.99%
MnO	0.06 - 0.11%
MgO	1.78 - 2.82%
CaO	0.28 - 0.51%
K2O	2.19 - 3.01%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 4,0 %

temperatura wypału C 1000 1050 1100
kolor jasnoczerwony czerwonowiśniowy czekoladowy
skurczliwość wypału 2,5 % 5,0% 8,2%
nasiąkliwość 11,0 % 6,0% 0,2%

Pozostałość na sicie < 0,06 mm % 19,0
Wilgotność masy % 20,0

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej WRC
[20-100] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C
   5,91 x 10- 6 x 1/°C 6,11 x 10- 6 x 1/°C 5,75 x 10- 6 x 1/°C
[20-400] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C
   7,15 x 10- 6 x 1/°C 7,76 x 10- 6 x 1/°C 7,87 x 10- 6 x 1/°C