Masa P 11

masa ceramiczna z dodatkiem szamotu o granulacji do 1,2 mm, przeznaczona jest do formowania ręcznego, rzeźbienia wyrobów różnej wielkości.Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze 1080 – 1100 stopni C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkieryzacja czerepu .

Analiza chemiczna

SiO2	61.18 - 69.80%,
Al2O3	13.70 - 18.13%
Fe2O3	5.77 - 8.42%
TiO2	0.83 - 0.99%
MnO	0.06 - 0.11%
MgO	1.78 - 2.82%
CaO	0.28 - 0.51%
K2O	2.19 - 3.01%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3,8 %

temperatura wypału C 1000 1050 1100
kolor jasnoczerwony czerwonowiśniowy czekoladowy
skurczliwość wypału 2,2 % 5,0% 8,0%
nasiąkliwość 12,0 % 6,2% 1,2%

Pozostałość na sicie < 0,06 mm % 20,0
Wilgotność masy % 19,0

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej WRC
[20-100] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C 5,91 x 10- 6 x 1/°C 6,11 x 10- 6 x 1/°C 5,75 x 10- 6 x 1/°C [20-400] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C 7,15 x 10- 6 x 1/°C 7,76 x 10- 6 x 1/°C 7,87 x 10- 6 x 1/°C