Masa P 2

masa ceramiczna z dodatkiem piasku kwarcowego, przeznaczona jest do produkcji ceramiki użytkowej i dekoracyjnej o czerepie czerwonym, formowanych mechanicznie lub ręcznie. Dedykowana do kamionkowych wyrobów spieczonych, mrozoopornych przy temperaturze wypału powyżej 1100 stopni C .

Analiza chemiczna

SiO2	61.18 - 69.80%,
Al2O3	13.70 - 18.13%
Fe2O3	5.77 - 8.42%
TiO2	0.83 - 0.99%
MnO	0.06 - 0.11%
MgO	1.78 - 2.82%
CaO	0.28 - 0.51%
K2O	2.19 - 3.01%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 4,8 %

temperatura wypału C 1000 1050 1100
kolor - czerwonowiśniowy czekoladowy
skurczliwość wypału - 7,5% 10,0%
nasiąkliwość - 4,5% 0,3%

Pozostałość na sicie < 0,06 mm % 9,0
Wilgotność masy % 19,0

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej WRC
[20-100] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C
6,30 x 10- 6 x 1/°C 6,28 x 10-6 x 1/°C 6,03 x 10-6 x 1/°C
[20-400] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C 7,41 x 10-6 x 1/°C 7,94 x 10-6 x 1/°C 7,96 x 10-6 x 1/°C