Masa P 6-T

masa lejna typu kamionkowego przeznaczona do wytwarzania wyrobów użytkowych, galanterii i ceramiki artystycznej o temperaturze wypału 950-1100 stopni C. Czereppo wypale posiada jednorodną strukturę o wysokich walorach użytkowych o barwie czerwonej do czekoladowej.

Analiza chemiczna

SiO2	61.18 - 69.80%,
Al2O3	13.70 - 18.13%
Fe2O3	5.77 - 8.42%
TiO2	0.83 - 0.99%
MnO	0.06 - 0.11%
MgO	1.78 - 2.82%
CaO	0.28 - 0.51%
K2O	2.19 - 3.01%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia 4,9 %

temperatura wypału C 1000 1020 1100
kolor - czerwonowiśniowy czekoladowy
skurczliwość wypału - 6,8% 12,0%
nasiąkliwość - 8,5% 0,5 %

Pozostałość na sicie < 0,06 mm % 1,2
Nasiąkanie czerepu po 60 min mm 0,7
Wytrzymałość na zginanie w stanie surowym MPa 2,5

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej WRC [20-100] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C
    6,30 x 10-6 x 1/°C 6,28 x 10-6 x 1/°C 6,03 x 10-6 x 1/°C [20-400] dla temperatury wypału
        1000°C 1050°C 1100°C
   7,41 x 10-6 x 1/°C 7,94 x 10-6 x 1/°C 7,96 x 10-6 x 1/°C